磁簧开关介绍

■ 触点形式：

●“A”型（常开型）磁场存在时开关触点将闭合

●“C”型（转换型，单极双投）当施加一磁场时，公用触点将从常闭 （N.C.）触点转移至常开（N.O.）触点。

■ 特 点：

●结构紧凑、重量轻： 能够安装在极度有限的空间，极适用微型设备。

●气 密 式 密 封： 簧片被密封于惰性气体玻璃管中，永远不会与外界环境接触。

●工 作 寿 命 长： 没有采有滑动元件，不会出现因金属降级的金属 疲劳现象，确保实际上无极限的机械使用寿命。

●高 速 度 操 作： 每一可动元件均具有非常小的重量，因此操作速 度很高，使磁簧开关能用于晶体管电路或集成电路。

■ 结 构：

磁簧开关用一对用磁性材料制造的弹性舌簧组成，舌簧密封于充有惰性气体的玻璃管中，舌簧端面互叠但留有一条细间隙。舌簧端面触点镀有一层贵金属，如铑或钌，使开关具有稳定的特性和极长的使用寿命。

由永久磁铁或线圈所产生的磁场施加于开关上时，使磁簧开关两个舌簧磁化，使一个舌簧在触点位置上生成N极，另一个舌簧的触点位置上生成S极，（如图所示）。若生成的磁场吸引力克服了舌簧的弹性产生的阻力，舌簧被吸引力作用接触导通，即电路闭合。一旦磁场力消除，舌簧因弹力作用又重新分开，即电路断开。

● 磁控管引线脚的剪切及弯曲

1. 引线脚的剪切或弯曲时，必须避免施加不适当的应力，而使磁控管的玻璃与金属密封处受到损坏，适当的夹紧工具是必备的。

2. 引线脚的剪切或弯曲时，玻璃管长度7~20mm：建议玻璃末端与剪切端/弯曲端的距离最少3mm；20mm以上：距离最少8mm。

3. 引线脚的剪切及弯曲后，磁控管的启动及释放值会增加。

● 磁控管的安装及焊接

1. 磁控管遇高温时间过长可能会导致玻璃与金属密封处裂开及泄露，因此必须采取快速及可靠的焊接技术，建议的焊接条件为：手焊：280 ~ 300℃；

自动焊接：250 ~ 300℃。

2. 磁控管焊接时，焊接的电流所产生的磁场效应，能使磁控管开关动作导致触点损坏，因此焊接时，必须采取适当的保护措施，并请参照磁控管规格。

3. 不得同时焊接磁控管两端的引线脚。

4. 磁控管安装及焊接到PCB板时需注意PCB板的变形及热膨胀特性，其应力亦可能会损伤磁控管的玻璃与金属密封。

5. 当PCB板上安装磁控管时，建议PCB板与磁控管间需保持适当的间距，或将磁控管插入PCB板的孔位中。

● 冲击及震动

1. 当磁控管由30cm以上高度跌落至地面时，其电气特性包括启动及释放值皆会改变，请于使用前检测并确保其规格；若磁控管被施加拉伸应力或扭曲应力亦可适用。

2. 不得将磁控管用于高于其谐振频率的场合。

● 磁控管的保护

1. 电感性负载- - 磁控管用于电感性负载，如电动机、继电器线圈等，其触点在触点开路时加有瞬间高压，会损及磁控管的触点并减少磁控管的寿命，建议采用保护电路.

2. 电容性负载- - 磁控管用于电容性负载，如电容器、白炽灯时，其触点受到大脉冲电流的冲击，因此建议采用保护线路.

● 防范外部磁场干扰

1. 当磁控管及其激励磁铁或线圈，安装在接近如钢板或变压器等强磁场干扰源时，磁控管的工作特性将被改变，且有可能造成误动作，因此对一特定可能存在的干扰源需予以防范。

2. 在靠近位置使用多个磁控管亦可能造成类似的磁场干扰，引致工作特性改变及误动作的情况，若发现有此现象，则建议将磁控管的间距保持15mm或以上距离为妥